Zažehlovací fólie pro inkoustové tiskárny

Vhodná pro:

- bílá bavlněná trička (100% cotton)

- plátno obsahující bavlnu

- jiné textilie, na které může být použita žehlička

Příprava:

- zažehlovací fólie

- inkoustová tiskárna

- žehlička, pevný, rovný a teplotně odolný povrch

- list bílého klasického kopírovacího papíru

- vybraný motiv

- vhodná textilie

Tisk motivu

- skladujte fólie v jejich originálním balení na chladném a suchém místě

- tiskněte pouze na nepotištěnou (povrstvenou) stranu fólie

- na tiskárně zvolte zrcadlový režim ("mirror image")

- fólie vkládejte do tiskárny jednotlivě

Nastavení

- pokud barvy pouštějí, zredukujte inkoustovou hladinu (10-15%)

- před zažehlením nechejte vytištěný motiv důkladně zaschnout, přibližně 5 min.

- vystřihněte natisknutý motiv, ale ponechejte okraje min. 1-3mm okolo hran

Přenos motivu

- žehličku nastavte na maximum, doporučená teplota 210 (C (410 (F)

- nikdy nepoužívejte napařování!

- tkaninu opatrně vyžehlete, až je úplně hladká

- vystřihnutý obrázek položte na textil

- žehlete přes motiv se zvýšeným tlakem a stejnoměrně

- žehlete, dokud se zelené kolečko nezmění do barvy podobné symbolu žehličky uvnitř kolečka

- abyste dosáhli kvalitního zažehlení, je třeb, aby alespoň 90% zelené oblasti na fólii změnilo barvu

- matný efekt zažehleného námětu - odstraňte spodní papír, dokud je horký

- lesklý efekt zažehleného námětu - nechte fólii vychladnout a sejměte papír

- papír sejměte rovnoměrným pohybem od jednoho konce k druhému

Fixace

matný efekt

- odstraňte papír, dokud je horký

- fólii nechte vychladnout, překryjte obrázek obyčejným kopírovacím papírem (lze použít i pečicí papír)

- žehlete přes celý motiv - cca 5-10 sekund

lesklý efekt

- postupujte stejně jako výše, ale použijte pečicí papír a odstraňte jej, až vychladne

Praní

- poprvé perte až po 24h od zažehlení při teplotě max. 40 (C

- perte vždy naruby

- nepoužívejte agresivní prací ani bělicí přípravky

- nedoporučuje se sušení v sušičce

- nežehlete přímo přes nažehlený motiv - žehlete přes pergamenový papír nebo naruby

Poznámky

- nejprve vytiskněte svůj motiv na standardní papír pro kontrolu barev, rozměrů a správného tisku (opačně pro správné čtení)

- během žehlení může vzniknout mírný zápach